## Slide 1: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К НОРМИРОВАНИЮ КАЧЕСТВА НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» Худякова Татьяна Сергеевна Заместитель генерального директора ООО «Испытательный центр «Дорсервис» 2012 г.

## Slide 3: Основанием для формулирования новых технических требований к дорожному битуму являются результаты сопоставительного анализа: • критериев и методов оценки качества дорожных битумов в России и за рубежом, изложенных в требованиях ГОСТ 22245-90 и зарубежных стандартах • данных комплексных лабораторных испытаний дорожных битумов российского производства по стандартным методикам ГОСТ и ASTM, накопленных в Санкт-Петербурге за 15 лет • данных о физико-механических свойствах асфальтобетонных смесей, изготавливаемых с использованием дорожных битумов разных марок • информации о состоянии дорожных покрытий, устраиваемых с использованием дорожных битумов разных марок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

## Slide 4: Динамика совершенствования требований ГОСТ 22245 к битуму нефтяному дорожному вязкому
Показатель | ГОСТ 22245-76 |  | ГОСТ 22245-90 |  | ГОСТ 22245-90 ИУС №9 1996г. | 
 | БНД 60/90 | БНД 90/130 | БНД 60/90 | БНД 90/130 | БНД 60/90 | БНД 90/130
Температура размягчения, С |  47 |  43 |  47 |  43 |  47 |  43
Температура хрупкости, С |  -15 |  -17 |  -15 |  -17 |  -15 |  -17
Глубина проникания иглы, 0,1мм, при: 25С 0С | 61-90  20 | 91-130  28 | 61-90  20 | 91-130  28 | 61-90 | 91-130
Растяжимость, см, при: 25С 0С | 50 3,5 | 60 4,2 | 55 3,5 | 65 4,0 | 55 3,5 | 65 4,0
Температура вспышки, С |  220 |  220 |  230 |  230 |  230 |  230
Изменение температуры размягчения после прогрева по методике ГОСТ 18180, С |  6 |  6 |  5 |  5 |  5 |  5
Индекс пенетрации | От минус 1,0 до плюс 1,0 |  |  |  |  | 
Содержание водорастворимых соединений, % масс |  0,3 |  0,3 |  0,3 |  0,3 | - | -
Сцепление с мрамором или песком, выдерживает по контрольному образцу №2 | №2 | №2 | - | - | №2 | №2

## Slide 5: Нормативные требования 1993 года фирмы «NESTE» (Финляндия) к дорожному битуму марки BIT-80
Показатель | Метод | Требование к битуму марки ВIT-80
Пенетрация при 25С, 0,1мм | ASTM D 5 | 70 - 100
Динамическая вязкость при 60С, Па.с | ASTM D 2171 |  80
Кинематическая вязкость при 135С, мм2/с | ASTM D 2170 |  225
Растворимость, % масс | ASTM D 2042 |  99,5
Температура вспышки, С | ASTM D 93 |  200
Температура размягчения, °С | ASTM D 36 | 45±2
Плотность при 15°С, кг/м3 | ASTM D 70 | 1 035±5
После прогрева по методике ASTM D 1754: |  | 
Потеря массы, % масс | ASTM D 1754 | ±0,3
Температура хрупкости, °С | DIN 52012 | ≤-10
Динамическая вязкость при 60С, Па.с | ASTM D 2171 | 200….800
Дуктильность при 25°С, см | ASTM D 113 | 50
Коэффициент возрастания вязкости | ASTM D 1754 | ≤ 4

## Slide 6: Нормативные требования фирмы «NYNAS» (Швеция) 1997 года к дорожному битуму марки В 85
Показатель | Единица измерения | В 85
Пенетрация при 25С | 0,1мм | 70 - 100
Динамическая вязкость при 60С | сСт |  120
Кинематическая вязкость при 135С | мм2/с |  260
Температура размягчения | С | 43
Растворимость в толуоле | % масс. |  99,5
Температура вспышки | С |  220
Плотность при 25С (на воздухе) | г/см3 | 1,02
Плотность при 15С (в вакууме) | кг/м3 | 1030
После прогрева при 163С в течение 5 час: |  | 
Потеря массы | % масс. | -0,4 ÷ 0,2
Температура хрупкости по Фраасу | С |  10
Коэффициент затвердевания | - | 3
Дуктильность при 25 С | см |  100

## Slide 7: Нормативные требования Британского стандарта 1989 года к качеству нефтяных вязких дорожных битумов (выдержка для некоторых марок)
Показатель | Требования к битуму, характеризующемуся пенетрацией: |  |  | 
 | 50 | 70 | 100 | 200
Пенетрация при 25°С, 0,1мм | 50 ± 10 | 70 ± 10 | 100 ± 20 | 200 ± 30
Температура размягчения, °С, минимальная максимальная | 47 58 | 44 54 | 41 51 | 33 42
Растворимость в трихлорэтилене, %масс, не менее | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5
После прогрева в тонкой пленке: |  |  |  | 
Потеря массы, % масс, не более | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5
Потеря пенетрации, %, не более | 20 | 20 | 20 | 20

## Slide 8: Нормативные требования США 1976 года к дорожному битуму, маркированному по пенетрации
Показатель | Требования к битуму марки по пенетрации: |  |  |  |  | 
 | 40-50 |  | 60-70 |  | 85-100 | 
 | Min | Max | Min | Max | Min | Max
Пенетрация при 25°С, 0,1мм | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100
Температура вспышки, °С, не ниже | 450 |  | 450 |  |  | 
Дуктильность при 25°С, см, не ниже | 100 |  | 100 |  | 100 | 
Растворимость в дихлорэтилене, % масс, не ниже | 99,0 |  | 99,0 |  | 99,0 | 
После прогрева по методике ASTM D 1754: |  |  |  |  |  | 
Остаточная пенетрация, % от исходного значения, не менее | 55 |  | 52 |  | 47 | 
Дуктильность при 25°С, см, не менее |  |  | 50 |  | 75 | 

## Slide 9: Нормативные требования США 1976 года к дорожному битуму, маркированному по вязкости исходного битума
Показатель | Требования к битуму марки по вязкости: |  |  |  |  | 
 | АС-2,5 | АС-5 | АС-10 | АС-20 | АС-30 | АС-40
Динамическая вязкость при 60°С, пуаз | 250±50 | 500±100 | 1 000±200 | 2 000±400 | 3 000±500 | 4 000±500
Кинематическая вязкость при 135°С, сСт, не менее | 125 | 175 | 250 | 300 | 350 | 400
Пенетрация при 25°С, 0,1мм, не менее | 220 | 140 | 80 | 60 | 50 | 40
Температура воспламенения в закрытом тигле, °С, не менее | 163 (325) | 177 (350) | 219 (425) | 232 (450) | 232 (450) | 232 (450)
Растворимость в трихлорэтилене, %, не менее | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0
После прогрева по методике AASHTO Т 179: |  |  |  |  |  | 
Потеря массы при нагревании, %, не более |  | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5
Динамическая вязкость при 60°С, пуаз, не более | 1 000 | 2 000 | 4 000 | 8 000 | 12 000 | 16 000
Дуктильность при 25°С, см, не менее | 100 | 100 | 75 | 50 | 40 | 25

## Slide 10: Требования США 1976 года к дорожным битумам, классифицируемым по вязкости при 60°С битума после прогрева во вращающейся тонкой пленке
Показатели для битума после прогрева по методу AASHTO 240 | Марка по вязкости |  |  |  | 
 | AR-10 | AR-20 | AR-40 | AR-80 | AR-160
Динамическая вязкость при 60°С, пуаз | 1 000±250 | 2 000±500 | 4 000±1 000 | 8 000±2 000 | 16 000±4 000
Кинематическая вязкость при 135°С, сСт, не менее | 140 | 200 | 275 | 400 | 550
Пенетрация при 25°С, % от первоначального значения, не менее | 65 | 40 | 25 | 20 | 20
Дуктильность при 25°С, см, не менее | 100 | 100 | 75 | 75 | 75
Показатели для исходного битума: |  |  |  |  | 
Температура воспламенения в закрытом тигле, не менее | 205 (400) | 219 (425) | 227 (440) | 232 (450) | 238 (460)
Растворимость в трихлорэтилене, %, не менее | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0
 - может быть использован метод испытания в тонкой пленке, но арбитражным методом
является AASHTO T 240
 - при дуктильности менее 100 см материал будет считаться пригодным, если дуктильность при 15,6°С
не менее 100 см

## Slide 11: Требования Японского стандарта JIS K 2207 к дорожным битумам
Классифи-кация | Пенетрация при 25°С 0,1мм | Температура размягчения, °С | Дуктильность, см, при: |  | Раствори-мость в толуоле, % масс | Температура вспышки, °С | После прогрева в тонкой пленке |  | Плотность, при 15°С, г/см3
 |  |  | 15°С | 25°С |  |  | Потеря массы, % масс | Остаточная пенетрация % | 
0-10 | От 0 до 10 | 55,0 Не менее | - |  | 99,0 Не менее | 260 Не менее | - | - | 1,000 Не менее
10-20 | От 10 до 20 | 55,0 Не менее | - | 5 Не менее | 99,0 Не менее | 260 Не менее | - | - | 1,000 Не менее
20-40 | От 20 до 40 | От 55,0 до 65,0 | - | 50 Не менее | 99,0 Не менее | 260 Не менее | - | - | 1,000 Не менее
40-60 | От 40 до 60 | От 47,0 до 55,0 | 10 Не менее | - | 99,0 Не менее | 260 Не менее | 0,6 Не более | 58 Не менее | 1,000 Не менее
60-80 | От 60 до 80 | От 44,0 до 52,0 | 100 Не менее | - | 99,0 Не менее | 260 Не менее | 0,6 Не более | 55 Не менее | 1,000 Не менее
80-100 | От 80 до 100 | От 42,0 до 50,0 | 100 Не менее | - | 99,0 Не менее | 260 Не менее | 0,6 Не более | 50 Не менее | 1,000 Не менее
100-120 | От 100 до 150 | От 38,0 до 48,0 | 100 Не менее | - | 99,0 Не менее | 260 Не менее | 0,6 Не более | 50 Не менее | 1,000 Не менее
Примечание: Для битумов марок 40-60, 60-80, 80-100, 100-120 обязательно определяется
показатель «кинематическая вязкость» при следующих температурах: 120°С, 150°С, 180°С

## Slide 12: Нормативные требования к дорожному битуму в разных странах по состоянию на 1995 год
Нормируемые показатели качества | Авст-рия | Швей-цария | Герма-ния | Испа-ния | Фран-ция | Вели—кобри-тания | Ита-лия | Нор-вегия | Фин-ляндия | Шве-ция | США | Россия
После прогрева в тонкой пленке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Изменение веса | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | 
Пенетрация при 25°С | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | 
Температура размягчения по КиШ |  |  | _ |  |  |  | _ |  |  |  |  | - В статическом режиме
Дуктиль-ность при 25°С (10; 15°С) |  |  | + | + | + |  |  | + | + | + | + | 
Вязкость при 60°С |  |  | - | - |  |  |  | - | ○ | - |  | 
Температура хрупкости (Фраас) |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 
Индекс вязкости |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 
+ - максимальное значение - - минимальное значение
• - определенное значение ○ – интервал значений

## Slide 13: EN 12591:2009 Классификация дорожных битумов c «пенетрацией при 25°С» в диапазоне от 20 х 0,1мм до 220 х 0,1мм Свойства, обязательные для всех марок дорожного битума, представленных в таблице
Показатель | 20/30 | 30/45 | 35/50 | 40/60 |  | 50/70 | 70-100 | 100/150 | 160/220
Пенетрация при 25°С, 0,1мм | 20-30 | 30-45 | 35-50 | 40-60 |  | 50-70 | 70-100 | 100-150 | 160-200
Температура размягчения,°С | 55-63 | 52-60 | 50-58 | 48-56 |  | 46-54 | 43-51 | 39-47 | 35-43
Температура вспышки, °С |  240 |  240 |  240 |  230 |  |  230 |  230 |  230 |  220
Растворимость, % масс |  99,0 |  99,0 |  99,0 |  99,0 |  |  99,0 |  99,0 |  99,0 |  99,0
После прогрева в тонкой пленке по методике EN 12607-1: |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- остаточная пенетрация, % |  55 |  53 |  53 |  |  50 |  50 |  46 |  43 |  37
- увеличение температуры размягчения: значение 1 или значение 2 |  8  10 |  8  11 |  8  11 |  |  9  11 |  9  11 |  9  8 |  10  12 |  11  12
- изменение массы, % масс |  0,5 |  0,5 |  0,5 |  |  0,5 |  0,5 |  0,8 |  0,8 |  1,0
 - значение 2 должно согласовываться с требованием по температуре хрупкости по Фраасу или индексом
пенетрации исходного битума
  - изменение массы может быть как положительным, так и отрицательным

## Slide 14: EN 12591:2009 Классификация дорожных битумов с «пенетрацей при 25°С» в диапазоне от 20 х 0,1мм до 220 х 0,1мм. Свойства, определяемые региональными требованиями
Показатель | 20/30 | 30/45 | 35/50 | 40/60 | 50/70 | 70/100 | 100/150 | 160/220
Индекс пенетрации | -1,5 до +0,7 или НН | -1,5 до +0,7 или НН | -1,5 до +0,7 или НН | -1,5 до +0,7 или НН | -1,5 до +0,7 или НН | -1,5 до +0,7 или НН | -1,5 до +0,7 или НН | -1,5 до +0,7 или НН
Динамическая вязкость при 60°С, Па.с |  440 или НН |  260 или НН |  225 или НН |  175 или НН |  145 или НН |  90 или НН |  55 или НН |  30 или НН
Температура хрупкости, °С | НН |  -5 или НН |  -5 или НН |  -7 или НН |  -8 или НН |  -10 или НН |  -12 или НН |  -15 или НН
Кинематическая вязкость при 135°С, мм2/с |  530 или НН |  400 или НН |  370 или НН |  325 или НН |  295 или НН |  230 или НН |  175 или НН |  135 или НН
 - значение 2 должно согласовываться с требованием по температуре хрупкости по Фраасу или индексом
пенетрации исходного битума
 - не нормируется в случае отсутствия региональных требований

## Slide 15: SFS-EN 12591:2009 Финские нормативные требования к дорожному битуму
Показатель | В 20/30 | В 35/50 | В 50/70 | В 70/100 | В 100/150 | В 160/220
Пенетрация при 25С, 0,1мм | 20 - 30 | 35 - 50 | 50 - 70 | 70 - 100 | 100 - 150 | 160 - 220
Температура размягчения, С | 55,0-63,0 | 50 -58 | 46 - 54 | 43 - 51 | 39 - 37 | 35 - 43
Динамическая вязкость при 60°С, Пa.с |  440 |  225 |  145 |  90 |  55 |  30
Кинематическая вязкость при 135С, мм2/с |  530 |  370 |  295 |  230 |  175 |  135
Температура хрупкости, С | - |  -5 |  -8 |  -10 |  -12 |  -15
Температура вспышки, С |  240 |  240 |  230 |  230 |  230 |  220
Растворимость в толуоле, % масс. |  99,0 |  99,0 |  99,0 |  99,0 |  99,0 |  99,0
После прогрева в тонкой пленке по методике SFS-EN 12 607-1: |  |  |  |  |  | 
- потеря массы, ±% масс |  0,5 |  0,5 |  0,5 |  0,8 |  0,8 |  1,0
- остаточная пенетрация, % |  55 |  53 |  50 |  46 |  43 |  37
-изменение температуры размягчения, С |  10 |  11 |  11 |  11 |  12 |  12

## Slide 16: ГОСТ 22245 , в отличие от зарубежных стандартов:
не предусматривает:
• проведение испытаний на прогрев битума в тонкой пленке, имитирующей негативное
воздействие на пленку вяжущего кислорода воздуха при высокой температуре
приготовления горячих асфальтобетонных смесей
• регламентацию значений показателей физико-механических свойств битума после
термообработки;
• регламентацию значений показателей вязкости: кинематической при 135°С,
определяющей технологические свойства битума на стадии смешения с минеральным
материалом , и динамической при 60°С, обусловливающей сдвигоустойчивость
асфальтобетонного покрытия;
регламентирует:
• низкие значения показателя «растяжимость при 25°С», обусловливающего
деформативную способность асфальтобетонного покрытия;
• показатель сцепления битума с эталонным материалом – мрамором, высокая адгезионная
способность нефтяных битумов к которому предопределена их химической природой;
• значения показателей: «глубина проникания иглы при 0°С» и «растяжимость при 0°С»

## Slide 17: Проект ГОСТ Р на битумы дорожные улучшенные (2001г.)
Показатель | Требование к битуму дорожному улучшенному марки: | 
 | БНД 70/90 | БНД 90/110
Температура размягчения. °С |  47 |  45
Температура хрупкости, °С | ≤ | ≤
Глубина проникания иглы , 0,1мм, при: 25°С 0°С | 70-90 Не менее 22 | 91-110 Не менее 28
Растяжимость , см, при: 25°С 0°С | Не менее 58 Не менее 3,5 | Не менее 65 Не менее 4,0
Температура вспышки, °С |  230 |  230
Изменение температуры размягчения после прогрева, °С | ≤ 5 | ≤ 5
Индекс пенетрации | От минус 1,0 до плюс 1,0 | 
Содержание водорастворимых соединений, % масс | ≤ 0,3 | ≤0,3
Сцепление с мрамором или песком | Выдерживает по контрольному образцу №2 | 
Сцепление с реально применяемыми материалами | Выдерживает по контрольному образцу №2 | 
Растворимость, % масс, не менее | 99 | 99

## Slide 18: Перечень показателей физико-механических свойств дорожных битумов улучшенного качества, регламентируемых нормативными документами, разработанными российскими производителями за последние 20 лет
Наименование показателя | БНД ГОСТ 22245-90 | БНД - У ТУ 0256-001-50945912-2002 Ярославль | БНД - У ТУ 0256-003-13917007-2006 г. Кстово Нижегородской области | БДУ ТУ38.1011356-91 г. Ухта | БДУС ТУ 0256-096-00151807-97 г. Кириши Ленинградской области
Глубина проникания иглы, 0,1мм при: 25ºС 0ºС | + + | + + | + + | + + | +
Температура размягчения по кольцу и шару, ºС | + | + | + | + | +
Растяжимость, см, при: 25ºС 0ºС | + + | + + | + + | + + | +
Температура хрупкости, ºС | + | + | + |  | 
Температура вспышки, ºС | + | + | + | + | +
Изменение температуры размягчения после прогрева*, ºС | + | + | + |  | 
Индекс пенетрации | + | + | + |  | 
Сцепление с мрамором | + |  |  |  | 
Кинематическая вязкость при 135ºС, мм2/с, |  |  | + |  | 
После прогрева в тонкой пленке по методике ASTM D 1754-98: |  |  |  |  | 
Изменение массы, % масс |  |  |  | + | +
Глубина проникания иглы при 25ºС, % от перв. величины |  |  |  | + | +
Растяжимость при 25ºС, см |  |  |  | + | +
Температура хрупкости, ºС |  |  |  | + | +

## Slide 19: Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 22245-90 битума марки БНД 60/90 в пробах, отобранных из промышленных партий товарной продукции разных производителей в 2010г.
Глубина проникания иглы, 0,1мм, при: |  | Тразм., °С | Растяжимость, см, при: |  | Тхр, °С | Твсп., °С | Изменение Тразм. после прогрева, °С | Сцепление с мрамором | Индекс пенетрации | Изготовитель
25°С | 0°С |  | 25°С | 0°С |  |  |  |  |  | 
61-90 | Не менее 20 | Не менее 47 | Не менее 55 | Не менее 3,5 | Не выше -15 | Не ниже 230 | Не более 5 | Выдерживает по контр. образцу №2 | -1,0 до +1,0 | Требования ГОСТ 22245-90
89 | 34 | 49 | 113 | 4,0 | -18 |  300 | 4 | Контр. обр. №2 | 0,0 | ОАО «Сызранский НПЗ»
61 | 24 | 52 | >140 | 0,8 | -17 |  300 | 5 | Контр. обр. №2 | -0,2 | ОАО
77 | 25 | 48 | >140 | 0,8 | -17 |  300 | 4 | Контр. обр. №2 | -0,4 | «Рязанская нефте-
70 | 34 | 50 | >140 | 4,7 | -17 | 292 | 3 | Контр. обр. №2 | -0,4 | перерабатывающая
80 | 26 | 47 | >140 | 0,8 | -16 |  300 | 3 | Контр. обр. №2 | -0,8 | компания»
86 | 27 | 47 | >140 | 4,0 | -22 | 307 | 2 | Контр. обр. №2 | -0,7 | ОАО «Лукойл-
81 | 31 | 50 | >140 | 3,5 | -19 |  300 | 3 | Контр. обр. №2 | 0,0 | Нижегороднефтеорг-синтез»
74 | 25 | 49 | >140 | 3,7 | -17 | 282 | 6 | Контр. обр. №2 | -0,4 | ООО «ТАИФ-НК»
84 70 | 35 29 | 52 53 | 58 61 | 3,7 3,5 | -22 -19 | 290  300 | 7 8 | Контр. обр. №2 Контр. обр. №2 | +0,7 - | ОАО «Славнефть-ЯНОС»
63 61 61 | 16 17 17 | 48 46 48 | >140 >140 >140 | 3,3 3,2 3,2 | -15 -15 -17 | 296 291 288 | 5 7 4 | Контр. обр. №2 Контр. обр. №2 Контр. обр. №2 | -1,2 -1,8 -1,3 | ОАО «Новойл»

## Slide 20: Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 22245-90 битума марки БНД 60/90 в пробах, отобранных из промышленных партий товарной продукции ОАО «Московский НПЗ» в 2010г.
Глубина проникания иглы, 0,1мм, при: |  | Тразм., °С | Растяжимость, см, при: |  | Тхр, °С | Твсп., °С | Изменение Тразм. после прогрева, °С | Сцеплене с мрамо-ром | Индекс пенет-рации
25°С | 0°С |  | 25°С | 0°С |  |  |  |  | 
61-90 | Не менее 20 | Не менее 47 | Не менее 55 | Не менее 3,5 | Не выше -15 | Не ниже 230 | Не более 5 | Выдержив. по образцу №2 | -1,0 до +1,0
69 | 26 | 52 | 133 | 3,9 | -17 |  300 | 5 | Контр. обр. №2 | +0,1
65 | 26 | 50 | 135 | 3,0 | -15 |  300 | 3 | Контр. обр. №2 | -0,7
67 | 27 | 52 | 128 | 3,5 | -15 |  300 | 4 | Контр. обр. №2 | 0,0
86 | 31 | 48 | 144 | 1,5 | -16 |  300 | 3 | Контр. обр. №2 | -0,4
74 | 26 | 50 | >140 | 1,0 | -18 |  300 | 3 | Гарант. | -0,2
77 | 27 | 50 | 138 | 3,6 | -17 |  300 | 1 | Контр. обр. №2 | -0,2
75 | 30 | 49 | 141 | 0,8 | -17 |  300 | 4 | Контр. обр. №2 | -0,2
72 | 26 | 51 | >140 | 0,8 | -17 |  300 | 5 | Контр. обр. №2 | +0,1
79 | 35 | 50 | >140 | 4,0 | -17 |  300 | 3 | Контр. обр. №2 | 0,0

## Slide 21: Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 22245-90 битума нефтяного дорожного улучшенного из западно-сибирских нефтей марки БДУС 70/100 в пробах, отобранных из промышленных партий товарной продукции ООО «КИНЕФ» в 2010г.
Глубина проникания иглы, 0,1мм, при: |  | Тразм., °С | Растяжимость, см, при: |  | Тхр, °С | Твсп., °С | Изменение Тразм. после прогрева, °С | Сцепление с мрамором | Индекс пенетрации
25°С | 0°С |  | 25°С | 0°С |  |  |  |  | 
61-90 | Не менее 20 | Не менее 47 | Не менее 55 | Не менее 3,5 | Не выше -15 | Не ниже 230 | Не более 5 | Выдерживает по образцу №2 | -1,0 до +1,0
80 | 21 | 47 | >140 | 3,5 | -18 |  300 | 2 | Контр. обр. №2 | -0,8
76 | 25 | 48 | >140 | 3,9 | -19 |  300 | 3 | Контр. обр. №2 | -0,7
65 | 27 | 50 | >140 | 2,5 | -18 |  300 | 3 | Контр. обр. №2 | -0,7
73 | 26 | 48 | >140 | 1,0 | -18 |  300 | 3 | Контр. обр. №2 | -0,8
82 | 26 | 47 | >140 | 4,0 | -19 |  300 | 2 | Контр. обр. №2 | -0,7
77 | 28 | 48 | >140 | 3,5 | -19 |  300 | 3 | Контр. обр. №2 | -0,6
79 | 28 | 47 | >140 | 0,6 | -20 |  300 | 4 | Контр. обр. №2 | -0,8

## Slide 22: Результаты испытаний на соответствие требований ГОСТ 22245-90 битума нефтяного дорожного улучшенного марки БДУ 70/100 в пробах, отобранных из промышленных партий товарной продукции ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» в 2010г.
Глубина проникания иглы, 0,1мм, при: |  | Тразм., °С | Растяжимость, см, при: |  | Тхр, °С | Твсп., °С | Изменение Тразм. после прогрева, °С | Сцепление с мрамором | Индекс пенетрации
25°С | 0°С |  | 25°С | 0°С |  |  |  |  | 
61-90 | Не менее 20 | Не менее 47 | Не менее 55 | Не менее 3,5 | Не выше -15 | Не ниже 230 | Не более 5 | Выдерживает по образцу №2 | -1,0 до +1,0
73 | 28 | 49 | >140 | 4,2 | -21 | 294 | 3 | Контр. обр. №2 | -0,5
70 | 31 | 50 | >140 | 4,6 | -20 |  300 | 2 | Контр. обр. №2 | -0,6
80 | 32 | 49 | >140 | 3,5 | -21 |  300 | 3 | Контр. обр. №2 | 0,0
73 | 31 | 50 | >140 | 3,5 | -19 | 296 | 4 | Контр. обр. №2 | -0,3
75 | 26 | 50 | >140 | 3,5 | -20 | 298 | 4 | Контр. обр. №2 | -0,2
80 | 32 | 50 | >140 | 4,1 | -20 | 286 | 4 | Контр. обр. №2 | 0,0
84 | 36 | 47 | >140 | 5,9 | -21 | 294 | 4 | Контр. обр. №2 | -0,7
78 | 28 | 48 | >140 | 4,5 | -22 | 282 | 3 | Контр. обр. №2 | -0,6
74 | 23 | 48 | >140 | 4,5 | -20 | 269 | 3 | Контр. обр. №2 | -0,7
77 | 29 | 49 | >140 | 4,2 | -20 |  30- | 3 | Контр. обр. №2 | -0,3
70 | 28 | 49 | >140 | 3,8 | -21 | 279 | 3 | Контр. обр. №2 | -0,6
74 | 29 | 48 | >140 | 4,2 | -21 | 298 | 4 | Контр. обр. №2 | -0,7
72 | 27 | 49 | >140 | 3,5 | -19 |  300 | 3 | Контр. обр. №2 | -0,6
77 | 27 | 49 | >140 | 3,4 | -18 | 298 | 4 | Контр. обр. №2 | -0,4
75 | 28 | 49 | >140 | 4,5 | -19 |  30 | 4 | Контр. обр. №2 | -0,6

## Slide 23: Результаты дополнительных испытаний битума нефтяного дорожного вязкого марки БНД 60/90 в пробах, отобранных из промышленных партий товарной продукции разных производителей в 2010г.
Вязкость кинемати-ческая при 135°С, сСт | Вязкость динамичес-кая при 60°С, Па.с | Показатели физико-механических свойств битума после прогрева по методике ASTM D 1754 |  |  |  |  |  | Изготови-тель
 |  | Изменение массы, % масс | Глубина проникания иглы при 25°С, % от первона-чального значения | Температура размягчения, °С | Растяжи-мость при 25°С, см | Вязкость кинемати-ческая при 135°С, сСт | Вязкость динамическая при 60°С, Па.с | 
288,0 | 117 | -0,04 | 62 | 54 | 51 | 409,0 | 337 | ОАО «Сызранс-кий НПЗ»
553,9 | 397 | -0,12 | 70 | 58 | 97 | 943,0 | 1047 | ОАО «Рязанская нефтепере-рабатыва-ющая компания»
454,8 | 216 | -0,8 | 62 | 55 | 97 | 768,3 | 731 | ОАО «Лукойл-Нижегород-нефтеорг-синтез
442,3 | 223 | -0,01 | 68 | 52 | >140 | 728,5 | 587 | «То же»
413,8 | 328 | -0,88 | 64 | 58 | 39 | 678,4 | 1278 | ООО «ТАИФ-НК»
657,6 | 221 | -0,30 | 67 | 62 | 16 | 1417,2 | 1821 | ОАО «Славнефть-ЯНОС»
508,8 | 410 | -0,05 | 62 | 62 | 20 | 1024,6 | 1956 | «То же»
513,7 | 292 | -0,12 | 77 | 55 | 139 | 728,2 | 964 | ОАО «Новойл»

## Slide 24: Результаты дополнительных испытаний битума нефтяного дорожного вязкого марки БНД 60/90 производства ОАО «Московский НПЗ» в пробах, отобранных из промышленных партий товарной продукции в 2010г.
Вязкость кинематиче-ская при 135°С, сСт | Вязкость динамичес-кая при 60°С, Па.с | Показатели физико-механических свойств битума после прогрева по методике ASTM D 1754 |  |  |  |  | 
 |  | Изменение массы, % масс | Глубина проникания иглы при 25°С, % от первоначального значения | Температура размягчения, °С | Растяжимость при 25°С, см | Вязкость кинематическая при 135°С, сСт | Вязкость динамическая при 60°С, Па.с
488,3 | 305 | -0,11 | 68 | 58 | 55 | 759,6 | 837
400,9 | 268 | -0,25 | 67 | 57 | 58 | 707,1 | 830
534,5 | 327 | +0,27 | 69 | 59 | 50 | 903,3 | 1091
344,9 | 153 | -0,05 | 72 | 54 | 62 | 563,0 | 426
424,7 | 219 | -0,03 | 68 | 50 | 48 | 692,4 | 741
393,3 | 223 | -0,06 | 66 | 56 | 60 | 675,8 | 680
440.4 | 226 | -0,03 | 67 | 55 | 87 | 692,8 | 650
440,8 | 254 | -0,04 | 70 | 56 | 80 | 717,5 | 680
440,7 | 233 | -0,03 | 68 | 56 | 44 | 737,8 | 782
475,6 | 254 | -0,03 | 77 | 56 | 61 | 758,0 | 740
383,6 | 186 | -0,23 | 70 | 54 | 56 | 603,3 | 572
407,1 | 300 | -0,11 | 69 | 58 | 27 | 740,2 | 1190
464,2 | 301 | -0,19 | 51 | 57 | 42 | 798,9 | 987
331,9 | 146 | -0,16 | 67 | 53 | 55 | 504,3 | 400
470,8 | 304 | -0,11 | 74 | 58 | 31 | 811,7 | 1052

## Slide 25: Результаты дополнительных испытаний битума нефтяного дорожного улучшенного из западно-сибирских нефтей марки БДУС 70/100 производства ООО «КИНЕФ» в пробах, отобранных из промышленных партий товарной продукции в 2010г.
Вязкость кинемати-ческая при 135°С, сСт | Вязкость динамичес-кая при 60°С, Па.с | Показатели физико-механических свойств битума после прогрева по методике ASTM D 1754 |  |  |  |  | 
 |  | Изменение массы, % масс | Глубина проникания иглы при 25°С, % от первоначального значения | Температура размягчения, °С | Растяжи-мость при 25°С, см | Вязкость кинемати-ческая при 135°С, сСт | Вязкость динамичес-кая при 60°С, Па.с
327,4 | 133 | +0,02 | 71 | 51 | 135 | 476,5 | 284
368,6 | 164 | +0,05 | 65 | 53 | >140 | 545,6 | 445
396,4 | 226 | +0,09 | 73 | 55 | 121 | 766,7 | 571
324,7 | 146 | +0,08 | 65 | 53 | >140 | 532,7 | 381
299,8 | 109 | 0,0 | 78 | 52 | 135 | 413,2 | 271
376,3 | 154 | +0,05 | 68 | 52 | >140 | 556,2 | 382
338,5 | 152 | -0,3 | 69 | 51 | >140 | 540,9 | 389

## Slide 26: Результаты дополнительных испытаний битума нефтяного дорожного с улучшенными характеристиками марки БДУ 70/1000 производства ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» в пробах, отобранных из промышленных партий товарной продукции в 2010г.
Вязкость кинематическа при 135°С, сСт | Вязкость динамическая при 60°С, Па.с | Показатели физико-механических свойств битума после прогрева по методике ASTM D 1754 |  |  |  |  | 
 |  | Изменение массы, % масс | Глубина проникания иглы при 25°С, % от первоначального значения | Температура размягчения, °С | Растяжимость при 25°С, см | Вязкость кинематическая при 135°С, сСт | Вязкость динамическая при 60°С, Па.с
587,3 | 376 | -0,17 | 67 | 54 | >140 | 776,8 | 944
467,7 | 292 | -0,19 | 65 | 55 | >140 | 745,1 | 790
415,2 | 236 | -0,16 | 70 | 55 | >140 | 688,5 | 699
533,2 | 378 | -0,04 | 67 | 56 | 125 | 853,5 | 1165
479,3 | 331 | -0,2 | 65 | 56 | >140 | 754,4 | 896
431,6 | 229 | -0,21 | 69 | 54 | >140 | 655,6 | 608
405,3 | 413 | -0,18 | 68 | 53 | >140 | 721,0 | 747
465,1 | 299 | -0,23 | 69 | 53 | >140 | 767,1 | 716
452,5 | 334 | -0,24 | 65 | 55 | >140 | 677,6 | 856
556,1 | 371 | -0,17 | 70 | 54 | >140 | 808,6 | 986
614,2 | 368 | -0,19 | 76 | 54 | 138 | 700,8 | 771
451,7 | 303 | -0,18 | 65 | 55 | >140 | 735,4 | 826
488,6 | 322 | -0,31 | 68 | 55 | >140 | 752,1 | 849
474,5 | 289 | -0,17 | 65 | 56 | >140 | 724,8 | 854
501,1 | 295 | -0,17 | 65 | 55 | >140 | 761,3 | 841
521,0 | 446 | -0,15 | 71 | 56 | 131 | 922,2 | 1463
579,4 | 462 | -0,10 | 68 | 56 | 130 | 834,2 | 1102
518,4 | 318 | -0,18 | 68 | 54 | >140 | 779,4 | 873

## Slide 27: Показатели физико-механических свойств дорожного битума разных марок после прогрева в тонкой пленке по методике ASTM D 1754, обусловливающие его эксплуатационную надежность в составе дорожных покрытий
Марка битума | Основной диапазон значений показателей физико-механических свойств битума после прогрева по методике ASTM D 1754: |  |  |  | 
 | Температура размягчения, °С | Глубина проникания иглы при 25°С, 0,1мм | Растяжимость при 25°С, см | Кинематическая вязкость при 135°С, сСт | Динамическая вязкость при 60°С, Па.с
БНД 60/90 | 50 ÷62 | 44 ÷ 63 | 16 ÷ >140 | 504,3 ÷ 1417,2 | 374 ÷ 1 821
БДУС 70/100 | 48 ÷ 55 | 47 ÷ 64 | 118 ÷ >140 | 409,3 ÷ 766,7 | 192 ÷ 420
БДУ 70/100 | 53 ÷ 56 | 42 ÷ 62 | >140 | 558,8 ÷ 922,2 | 611 ÷ 959
Евро БВ 50/70 | 56 ÷57 | 80 ÷ 83 | 72 ÷ 87 | 676,4 ÷ 731,6 | 703 ÷897
БНД 90/130 | 50 ÷ 53 | 63 ÷ 78 | 49 ÷ 94 | 514,3 ÷ 593,7 | 312 ÷ 427
БНД-У 100/130 «Битурокс» | 50 ÷ 56 | 60 ÷ 84 | 28 ÷100 | 396,8 ÷594,1 | 215 ÷ 697

## Slide 28: Динамика совершенствований нормативных требований к битуму нефтяному дорожному улучшенному марки БДУ 70/100 производства ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»
Наименование показателя | Норма по ТУ 38.1011356-91 (изм. №2) | Норма по СТО 00044434-014-2009
Глубина проникания иглы, 0,1мм, при: 25°С 0°С | 71-100 Не менее 20 | 71-100 Не менее 20
Температура размягчения, °С | Не ниже 47 | Не ниже 47
Растяжимость, см, при: 25°С 0°С | Не менее 100 Не менее 3,5 | Не менее 100 Не менее 3,5
Температура вспышки, °С | Не ниже 230 | Не ниже 230
Вязкость динамическая при 60°С, Па.с |  | Не менее 120
Вязкость кинематическая при 135°С, мм2/с |  | Не менее 260
Температура хрупкости, °С |  | Не выше -18
Растворимость, % масс |  | Не менее 99
Сцепление с эталонным мрамором |  | Не ниже контр. обр. №2
Содержание парафинов, % масс |  | Не более 4,5
Индекс пенетрации |  | От -1 до +1
Изменение температуры размягчения после прогрева (по ГОСТ 18180) , °С |  | Не более 5

## Slide 29: Динамика совершенствований нормативных требований к битуму нефтяному дорожному улучшенному марки БДУ 70/100 производства ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»
Наименование показателя | Норма по ТУ 38.1011356-91 (изм. №2) | Норма по СТО 00044434-014-2009
После испытания в тонкой пленке по методике ASTM D 1754: |  | 
Изменение массы после прогрева, % масс | Не более 0,3 | Не более 0,3
Растяжимость при 25°С, см | Не менее 100 | Не менее 100
Температура хрупкости, °С | Не выше -15 | Не выше -15
Глубина проникания иглы при 25°С, % от исходного значения | Не менее 65 | Не менее 65
Вязкость динамическая при 60°С, Па.с | - | Не более 950

## Slide 30: Технические требования к битуму нефтяному дорожному улучшенному, используемому на объектах строительства, реконструкции и ремонта дорог Государственной Компании «Автодор» СТО АВТОДОР 2.1-2011
Наименование показателя | Марка битума |  | Метод испытания
 | БНДУ 60 | БНДУ 85 | 
Глубина проникания иглы при 25°С, 0,1мм | 51-70 | 71-100 | ГОСТ 11501
Температура размягчения,С, не ниже | 51 | 49 | ГОСТ 11506
Растяжимость при 25С, см, не менее, | 70 | 100 | ГОСТ 11505
Вязкость динамическая при 60С, Па.с | Не менее 300 | Не менее 250 | EN 12 596
Вязкость кинематическая при 135С, мм2/с | Не менее 295 | Не менее 230 | EN 12 595
Температура вспышки, С, не ниже | 250 | 240 | ГОСТ 4333
Температура хрупкости, С, не выше | -15 | -17 | ГОСТ 11507
Глубина проникания иглы при 0°С, 0,1мм, не менее | 13 | 20 | ГОСТ 11501
Растяжимость при 0°С, см, не ниже | Не нормируется Определение обязательно | 3,5 | ГОСТ 11505
Изменение температуры размягчения, °С, не более | 5 | 5 | ГОСТ 18180
Индекс пенетрации | -1 ÷ +1 | -1 ÷ +1 | ГОСТ 2245
Растворимость, %, не менее | 99,5 | 99,5 | ГОСТ 20739
Содержание парафинов, % масс | Не нормируется Определение обязательно | Не нормируется Определение обязательно | ГОСТ 17789

## Slide 31: Технические требования к битуму нефтяному дорожному улучшенному, используемому на объектах строительства, реконструкции и ремонта дорог Государственной Компании «Автодор» СТО АВТОДОР 2.1-2011 После прогрева в тонкой пленке по методике EN 12607-2 или (EN 12607-1)
Показатели | Марка битума |  | Метод определения
 | БНДУ 60 | БНДУ 80 | 
Изменение массы % масс, не более | 0,3 | 0,3 | EN 12607-2 (или EN 12607-1)
Растяжимость при 250С, см, не ниже | 40 | 80 | ГОСТ 11505
Глубина проникания иглы при 25°С, % от первоначальной величины, не менее | 65 | 65 | ГОСТ 11501
Вязкость динамическая при 60°С, Па.с | Не нормируется Определение обязательно | 650-1100 | EN 12596
Коэффициент возрастания динамической вязкости, не более | 3 | 3 | EN 12596

## Slide 32: ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Наименование показателя | Норма для битума марки |  |  |  |  |  | Метод испытания
 | БНД 200/300 | БНД 130/200 | БНД 100/130 | БНД 70/100 | БНД 50/70 | БНД 35/50 | 
Обязательные требования для всех климатических условий: |  |  |  |  |  |  | 
1. Глубина проникания иглы,0,1 мм, при 25°С | 200-300 | 130-200 | 100-130 | 70-100 | 50-70 | 35-50 | По ГОСТ 11501
2. Температура размягчения, °С, не ниже | 35 | 40 | 43 | 47 | 51 | 53 | По ГОСТ 11506
3. Растяжимость при 25°С, см, не менее | - | 70 | 65 | 57 | 47 | 45 | По ГОСТ 11505
4. Температура хрупкости, °С, не выше | -20 | -18 | -17 | -16 | -13 | -11 | По ГОСТ 11507 с дополнением по п. 3.2
5. Динамическая вязкость при 60°С, Па.с, не менее | 25 | 40 | 60 | 90 | 145 | 225 | ОДМ 218.7.001-2008 (EN 12596)
6. Кинематическая вязкость при 135°С, мм2/с, не менее | 120 | 150 | 200 | 230 | 295 | 370 | ОДМ 218.7.001-2008 (EN 12606-1)
7. Температура вспышки, °С, не ниже | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | По ГОСТ 4333
8. Индекс пенетрации | -1,0 - +1,0 |  |  |  |  |  | Приложение 2

## Slide 33: Продолжение таблицы ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Наименование показателя | Норма для битума марки |  |  |  |  |  | Метод испытания
 | БНД 200/300 | БНД 130/200 | БНД 100/130 | БНД 70/100 | БНД 50/70 | БНД 35/50 | 
Устойчивость к старению по показателям: |  |  |  |  |  |  | 
9. Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | По ГОСТ 18180, ГОСТ 11506 с дополнением по п. 3.3
10. Значение динамической вязкости при 60°С, после прогрева, не менее | 80 | 120 | 160 | 215 | 320 | 450 | По ГОСТ 18180, ОДМ 218.7.005-2008 (EN 12607-1)
11. Растяжимость при 25°С после прогрева, см, не менее | - | 55 | 50 | 45 | 42 | 40 | По ГОСТ 11505, ОДМ 218.7.005-2008 (EN 12607-1)

## Slide 34: Продолжение таблицы
Наименование показателя | Норма для битума марки |  |  |  |  |  | Метод испытания
 | БНД 200/300 | БНД 130/200 | БНД 100/130 | БНД 70/100 | БНД 50/70 | БНД 35/50 | 
Обязательные требования, дополнительно выбираемые исходя из климатических условий региона применения: |  |  |  |  |  |  | 
12. Глубина проникания иглы,0,1 мм, при 0°С, не менее | 45 | 35 | 28 | 20 | 13 | 11 | По ГОСТ 11501
13. Растяжимость при 0°С, см, не менее | 20 | 6,0 | 4,0 | 3,5 | - | - | По ГОСТ 11505
Устойчивость к старению по показателям: |  |  |  |  |  |  | 
14. Остаточная глубина проникания иглы, 0,1 мм при 25°С, после прогрева, в % от значения до прогрева, не менее | 37 | 40 | 45 | 50 | 53 | 60 | ГОСТ 11501, ОДМ 218.7.005-2008 (EN 12607-1)
15. Температура хрупкости после прогрева, °С, не выше | -14 | -13 | -12 | -11 | -8 | -6 | ГОСТ 11507 с дополнением по п. 3.2, ОДМ 218.7.005-2008 (EN 12607-1)
16. Потеря массы образца после прогрева, %, не более | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | ОДМ 218.7.005-2008 (EN 12607-1)

## Slide 35
Наименование показателя | Норма по EN 12591-2009 для битума марки 70/100 | Фактические значения показателя для битума марки: |  |  | 
 |  | БНД 60/90 ОАО «Московский НПЗ» | БДУ 70/100 ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефте-переработка» | БДУС 70/100 ООО «КИНЕФ» | БНД 60/90 ОАО «Славнефть- ЯНОС
Глубина проникания иглы при 25˚С, 0,1мм | 70-100 | 70÷84 | 70÷83 | 70÷88 | 84÷88
Температура размягчения, ˚С | 43-51 | 48÷50 | 49÷50 | 47÷50 | 51÷52
После прогрева по методике EN 12607-1: |  |  |  |  | 
Изменение массы, %масс | ± 0,8 | -0,20÷-0,02 | -0,12÷-0,26 | -0,03÷+0,05 | -0,18÷-0,19
Остаточная пенетрация, % от исходного значения | ≥46 | 66÷72 | 65÷75 | 68÷78 | 65÷67
Температура размягчения, ˚С | ≥45 | 54÷57 | 54÷56 | 51÷54 | 58÷59
Температура вспышки, ˚С | ≥230 | >300 | 290÷>300 | >300 | >300
Растворимость, % | ≥99,0 | 99,3÷99,7 | 99,5÷99,7 | 99,5÷99,7 | -
ОСОБЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: |  |  |  |  | 
Содержание твердых парафинов, % | ≤2,2 ≤4,5 | - | - | - | -
Динамическая вязкость при 60˚С, Па.с | ≥90 | 210÷277 | 266÷356 | 109÷206 | 217÷267
Кинематическая вязкость при 135˚С, мм2/с | ≥230 | 370÷500 | 439÷525 | 263÷391 | 503÷586
Температура хрупкости по Фраасу, ˚С | ≤ -10 | -18÷-19 | -20÷-22 | -16÷-20 | -21-23
После прогрева по методике EN 12607-1: |  |  |  |  | 
Увеличение температуры размягчения | ≤9 | 6÷7 | 5÷6 | 4÷7 | 7
Увеличение температуры размягчения и температуры хрупкости | ≤11 ≤-10 | 6÷7 -16÷-19 | 5÷6 -19÷-21 | 4÷7 -15÷-20 | 7 -20÷-22
Результаты оценки физико-механических свойств дорожного битума разных марок российского производства на соответствие Техническим требованиям EN 12591: 2009

## Slide 37: ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ Технических требований к битуму нефтяному дорожному улучшенному
Наименование показателя | Марка битума |  | Метод испытания
 | БНДУ 60 | БНДУ 85 | 
Глубина проникания иглы при 25°С, 0,1мм | 51-70 | 71-100 | ГОСТ 11501
Температура размягчения,С, не ниже | 51 | 49 | ГОСТ 11506
Растяжимость при 25С, см, не менее, | 70 | 100 | ГОСТ 11505
Вязкость динамическая при 60С, Па.с, не менее | 300 | 250 | EN 12 596
Вязкость кинематическая при 135С, мм2/с, не менее | 295 | 230 | EN 12 595
Температура вспышки, С, не ниже | 240 | 250 | ГОСТ 4333
Температура хрупкости, С, не выше | -15 | -17 | ГОСТ 11507
После прогрева в тонкой пленке по методике EN 12 607-2 (или EN 12 607-1): |  |  | 
Изменение массы, %, не более | 0,3 | 0,3 | -
Растяжимость при 25С, см, не менее | 40 | 80 | ГОСТ 11505
Глубина проникания иглы при 25С, % от первоначальной величины, не менее | 65 | 65 | ГОСТ 11501
Вязкость динамическая при 60С, Па.с | Не нормируется Определение обязательно | 650 – 1 100 | EN 12 596
Коэффициент возрастания динамической вязкости, не более | 3 | 3 | EN 12 596

## Slide 38: Требования AASHTO МP1 (Superpave) 2001г. к битумным вяжущим
Показатель | PG 46 |  | 
 | 34 | 40 | 46
Среднее значение максимальной температуры покрытия за 7 дней, °С | <46 |  | 
Минимальная температура покрытия °С | >-34 | >-40 | >-46
ИСХОДНОЕ ВЯЖУЩЕЕ |  |  | 
Температура вспышки, °С, не менее | 230 |  | 
Вязкость, ASTM D 4402, максимум 3Pa.s,при температуре, °С | 135 |  | 
Прочность на сдвиг, TPS, G/sinδ, , минимум 1,00 kPa Температура испытания @ 10 rad/s, °С | 46 |  | 
ОСТАТОК ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЯ ВО ВРАЩАЮЩЕСЯ ТОНКОЙ ПЛЕНКИ (Т240) |  |  | 
Потеря массы, % не более | 1,00 |  | 
Прочность на сдвиг, TPS, G/sinδ, , минимум, 2.20kPa Температура испытания @ 10 rad/s, °С | 46 |  | 
ОСТАТОК ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ (РР1) |  |  | 
PAV Температура испытания, °С | 90 |  | 
Прочность на сдвиг, TPS, G/sinδ, , максимум, 5000 kPa Температура испытания @ 10 rad/s, °С | 10 | 7 | 4
ФИЗИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ |  |  | 
Прочность на изгиб, ТР1: Определение при критической температуре разрушения по РР42 | -24 | -30 | -36
Прочность на растяжение, ТР3: Определение при критической температуре по РР42 | -24 | -30 | -36

## Slide 39: Требования AASHTO МP1 (Superpave) к битумному вяжущему марки PG 70
Показатель | PG 70 |  |  |  |  | 
 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40
Среднее значение максимальной температуры покрытия за 7 дней, °С | <70 |  |  |  |  | 
Минимальная температура покрытия, °С | >-10 | >-16 | >-22 | >-28 | >-34 | >-40
ИСХОДНОЕ ВЯЖУЩЕЕ |  |  |  |  |  | 
Температура вспышки, °С, не менее | 230 |  |  |  |  | 
Вязкость, ASTM D 4402, максимум 3Pa.s, при температуре, °С | 135 |  |  |  |  | 
Прочность на сдвиг, TPS, G/sinδ, , минимум, 1,00 kPa Температура испытания @ 10 rad/s, °С | 70 |  |  |  |  | 
ОСТАТОК ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЯ ВО ВРАЩАЮЩЕСЯ ТОНКОЙ ПЛЕНКИ (Т240) |  |  |  |  |  | 
Потеря массы, % не более | 1,00 |  |  |  |  | 
Прочность на сдвиг, TPS, G/sinδ, , минимум, 2.20kPa Температура испытания @ 10 rad/s, °С | 70 |  |  |  |  | 
ОСТАТОК ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ (РР1) |  |  |  |  |  | 
PAV Температура испытания, °С | 100 (110) |  |  |  |  | 
Прочность на сдвиг, TPS, G/sinδ, , максимум, 5000 kPa Температура испытания @ 10 rad/s, °С | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19
ФИЗИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ |  |  |  |  |  | 
Прочность на изгиб, ТР1: Определение при критической температуре разрушения по РР42 | 0 | -6 | -12 | -18 | -24 | -30
Прочность на растяжение, ТР3: Определение при критической температуре по РР42 | 0 | -6 | -12 | -18 | -24 | -30

## Slide 40: Испытательное оборудование для битумного вяжущего Superpave и цели исследования
Оборудование | Назначение | Наименование эксплуатационного параметра
Печь для прогрева в тонкой пленке (RTFO) | Моделирование старения (твердения) вяжущего, возникающего при изготовлении и укладке горячих асфальтобетонных смесей | Сопротивление старению во время изготовления и укладки горячей асфальтобетонной смеси
Сосуд высокого давления для старения (PAV) | Моделирование старения (твердения) вяжущего, возникающего при эксплуатации горячих асфальтобетонных смесей | Сопротивление старению в период эксплуатации
(Ротационный вискозиметр (RV) | Определение параметров вяжущего при высоких температурах укладки | Технологичность вяжущего в процессе приготовления горячей асфальтобетонной смеси
Реометр динамического сдвига (DSR) | Определение параметров вяжущего при средних и низких рабочих температурах | Сопротивление вяжущего остаточной деформации (колеебразованию) и усталостному растрескиванию
Реометр для испытаний на изгиб (BBR) | Определение параметров вяжущего при низких рабочих температурах | Сопротивление вяжущего растрескиванию при низких температурах
Измеритель напряжения (DTT) | Определение параметров вяжущего при низких рабочих температурах | Сопротивления вяжущего растрескиванию при низких температурах