## Slide 1: ООО «Стройсервис» Тема: «Опыт применения ПБВ при устройстве покрытия эстакадной части мостового перехода на о. Русский через пролив Босфор Восточный

## Slide 2
Конструкция покрытия эстакадной части мостового перехода
Общий вид эстакады
Конструкция покрытия

## Slide 3
Наименование материала | Содержание материала, для асфальтобетонной смеси типа, вида, марки (битум и целлюлозная добавка сверх 100% минеральной части). | 
 | Щебеночно – мастичная полимерасфальтобетонная смесь вида ЩМА-20 | Горячая плотная мелкозернистая поли-мерасфальтобетонная смесь типа А, марки I
Щебень фр 5-10мм | 12 | 23
Щебень фр 10-20мм, | 64 | 34
Песок из отсева дробления щебня фр 0-5мм, | 9 | 36
Адгезионная присадка «Wetfix BE» (% от ПБВ) | 0.35 | 0.35
Минеральный порошок, МП1, ОАО «Спасскцемент» | 15 | 7
Полимерно-битумное вяжущее на основе SBS, марки ПБВ 60 | 6.2 | 5.8
Стабилизирующая до-бавка «Viatop Premiym»; | 0.3 | -
Производственные составы полимерасфальтобетонных смесей

## Slide 4: Производство полимерасфальтобетонных смесей
Асфальтосмесительная установка ALMIX модель TP 3000/200
Узел дозирования стабилизирующей добавки
Погрузка полимерасфальтобетонной смеси

## Slide 5: Технология применения полимерно-битумного вяжущего марки ПБВ 60
Складирование ПБВ
Подготовка контейнеров к разогреву

## Slide 6
Физико-механические показатели полимерно-битумного вяжущего

## Slide 7: Технология применения полимерно-битумного вяжущего марки ПБВ 60
Загрузка ПБВ
Узел разогрева ПБВ
Узел разогрева термального масла
Камера разогрева

## Slide 8: Технология устройства полимерасфальтобетонных слоев покрытия
Устройство полимерасфальтобетонных слоев
Уплотнение полимерасфальтобетонных слоев
Контроль температурных режимов при устройстве полимерасфальтобетонных слоев
Контроль температурных режимов при уплотнении полимерасфальтобетонных слоев

## Slide 9
Физико-механические покзатели полимерасфальтобетонных смесей